

# KLEUR

Geel genuanceerd.

# Productomschrijving

De klinkers zijn individueel in de onbezande mal gevormd tot een volle massa, geperst uit klei van alluviale afkomst uit een gebied gelegen in het Scheldebekken en gebakken in een tunneloven op een temperatuur van ongeveer 1180°C. De kleiklinkers hebben op de smalle zijde een onbezande oppervlaktestructuur. De vorm is licht onregelmatig. Finaal worden de klinkers bewerkt tot ze een verweerde vorm hebben verkregen, waardoor het klinkervlak een rustieke, verouderde impressie nalaat.

# Legwijze

De klinkers worden op kant gestraat.

# TECHNISCHE KENMERKEN

 De kleiklinkers worden geleverd onder CE-merk met de volgende karakteristieken :

**CE merk volgens EN 1344 : 2013 / AC : 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afmeting (L x B x H) | \*188x45x63 mm |  |
| Aantal / m² met een traditionele voeg  | ca. 111 |  |

# FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS EN 1344 : 2013 / AC : 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EIGENSCHAP** | **KLASSE** | **GEMIDDELD** | **INDIVIDUEEL** |
| Wateropslorping NBN EN 771 | W2 | Max. 5 %­ | Max. 6 % |
| Buigweerstand | T4 | Min. 80N/mm | Min. 64 N/mm |
| Slijtweerstand | A2 (+) | Max. 600 mm³ | Max. 800 mm³ |
| Vorstbestendigheid | FP100 | Voldoet volgens eisen | Voldoet volgens eisen |
| Glijweerstand | U3 | > 55 |   |
| Zuurbestendigheid | C | < 7% |   |
| Afmetingen\* | NPD | NPD | NPD |

# Productfoto

